**Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 400 mm**

Nylon antibactérien HR blanc brillant

Ø 32

Référence: **50504N**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Tube Ø 32, entraxe 400 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.