Vasque à encastrer Ø 385 HEMI

Inox 304 poli brillant - À encastrer par le dessus ou le dessous

Référence: 120491

Descriptif CCTP

Vasque ronde à encastrer par le dessus ou le dessous.

Diamètre intérieur de la vasque : 385 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 400 mm pour une installation par le dessus, 380 mm pour une installation par le dessous.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli brillant.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 1,6 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0213490301]